Лекція 5. Сплави на основі заліза (чавун, сталь)

Чавун і сталь — це сплави на основі заліза. Цикл чорної металургії включає в себе:

- чавунно-доменне виробництво;

- виробництво сталі та феросплавів;

- виробництво прокату та інших виробів.

Існують підприємства повного циклу, які випускають і чавун, і сталь, і прокат.

Виробництво чавуну

Чавун виплавляють в основному в доменних печах за високих температур (2000 °С). Чавун — це зазвичай крихкий сплав заліза з вуглецем (2,14-6,67 %), який містить домішки Силіцію, Мангану, Фосфору та Сульфуру (сума їхніх масових часток перевищує 8 %), а іноді й легувальні елементи (Алюміній, Хром, Ванадій, Нікол тощо).

У домну завантажують залізну руду (гематит Fe2O3, магнетит FeO • Fe2O3), кокс (С) і флюси (вапняк). Кокс згорає:

t° С+О2=СО2↑

Кальцій карбонат розкладається:

СаСОз = СаО +СО2↑

Кальцій оксид реагує із силіцій оксвдом:

СаО + SiO = CaSiO3 Вуглекислий газ відновлюється до CO:

t°

С + СО2 = 2CO↑

Процес відновлення оксидів Феруму проходить у кілька стадій:

450 - 500 °С

3Fe2O3 + CO      →       2Fe3O4+CO2↑

600℃

Fe3O4+CO       →      3FeO + CO2 ↑

1000 °С

FeO + CO    →    Fe + CO2↑

Оксиди низки елементів (Манган, Сульфур, Фосфор) також відновлюються до оксидів. Вони добре розчиняються в кальцій силікаті CaSiO3, утворюючи шлак.

Виробництво сталі

Сталь — це сплав заліза з вуглецем (з масовою часткою вуглецю від 0,022 до 2,14 %), що робить залізо твердішим і менш в'язким. Сталь виплавляють із чавуну трьома основними методами: киснево-конверторним (63 % світового виробництва сталі), варкою сталі в електропечах (більше 30 %) та мартенівським (2,2 %). Через розплавлений чавун продувають кисень, домішки вигорають, їх видаляють у вигляді шлаку:

С + О2 = СО2

Si + О2 = SiO2

2Мn + О2 = 2МnО

4Р + 5О2=2Р2О5

Кисень, який надходить до печі, окиснює також і частину заліза:

2Fe + О2 = 2FeO

Утворений оксид, відновлюючись, окиснює домішки, які містяться в чавуні:

t°

FeO + С = Fe + CO↑

t°	,

2FeO + Si === 2Fe + SiO2

t°

FeO + Mn = Fe + MnO

t°

5FeO + 2P = 5Fe + P2O5

Ці оксиди утворюють шлаки.

Леговані сталі можуть містити інші — металічні та неметалічні — домішки (до 50 %). Вони значним чином впливають на властивості сплаву.