Лекція 3. Промислове виробництво сульфатної кислоти

Сульфатна кислота за різноманітністю й обсягом застосування належить до найважливіших продуктів хімічного виробництва. Багато галузей промисловості потребують сульфатної кислоти.

Виробництво               Виробництво            Виробництво          Виробництво

сульфатів                    хроматів                   мінеральних              амоній

добрів                    сульфату

Виробництво                                                                                    Виробництво

вибухових                                                                                       мінеральних

речовин                                                                                             кислот

Н3РО4, НF

Добування  спиртів,                      Сульфатна                           Металургія

кислот, естерів та інших                      кислота                             кольорових

органічних сполук                              Н2SО4                                          металів

Виробництво                                                                                    Травлення

органічних                                                                                         металів

барвників

Виробництво                     Хімічні                    Очищення              Виробництво

глюкози і                        волокна,               нафтопродуктів          мінеральних

патоки                        текстильна               і мінеральних              пігментів

промисловість                масел                         і фарб

Схема застосування сульфатної кислоти

Сировина. Для виробництва сульфатної кислоти використовують різні сульфуровмісні речовини. Це можуть бути як природні матеріали, так і відходи інших виробництв, а також газуваті продукти випалювання сульфідів кольорових металів .

Природні                       Самородна сірка   S

сульфуровмісні

матеріали                      Сульфідні руди:

залізний колчедан (піріт) FeS2

халькопірит CuFeS2(CuS.FeS)

цинкова обманка ZnS

Сировина для

виробництва сульфатної                                                Сірководень H2S як складова

кислоти H2SO4                                                                відходів коксохімії та

нафтопереробки

Відходи інших                 Газуваті продукти випалювання

виробництв                    сульфідів кольорових металів,

Відходи кольорової металургії

Схема сировини для виробництва сульфатної кислоти

Нині найчастіше використовують залізний колчедан — поширену природну мінеральну сировину. Крім того, він містить від 40 до 50 % Сульфуру, решта — домішки сполук Кобальту, Ніколу, Арсену, Селену, Купруму, Цинку тощо. Це означає, що руду потрібно переробляти комплексно, без відходів, а отже, значно зменшити вартість сульфатної кислоти. Запаси самородної сірки у природі невеликі. Однак з погляду сучасних вимог щодо підвищення ефективності виробництва сульфатної кислоти й охорони довкілля самородна сірка — один із найкращих видів природної сировини. Внаслідок її спалювання добувають газ з великим вмістом сульфур(ІV) оксиду SО2, який практично не потребує спеціального очищення. Це має велике значення для контактного способу добування сульфатної кислоти, тому використання саме цієї сировини збільшується. Проте найдешевшу сульфатну кислоту виробляють на заводах, що використовують відходи інших виробництв як сировину, — коксохімічних, нафтопереробних, кольорової металургії. Ефективність такої сировини очевидна ще й тому, що її використання дає змогу зменшувати викиди в атмосферу речовин, які згубно впливають на рослини, тварин і людей. Отже, як сировину в основному використовують пірит FeS2. З нього добувають сульфур діоксид SО2, далі — сульфур триоксид SО3 і, нарешті, сульфатну кислоту. Ці перетворення й відображають три стадії виробництва сульфатної кислоти.

Перша стадія — добування сульфур діоксиду випалюванням піриту FeS2. Процес починається за температури 400 °С, а далі — за рахунок виділеної під час реакції теплоти:

4FeS2 + 11О2 = 2Fe 2О3 + 8SО2↑, ΔН = –3420 кДж

Реакція випалювання залізного колчедану є необоротньою, екзотермічною, гетерогенною, некаталітичною.

У піч для випалювання надходить пірит FeS2. Але він може утворити спечений щільний шар, і реакція загальмується. Тому в піч знизу вдувається повітря. Шар піриту розпушується (його називають «киплячим шаром»), швидкість реакції зростає, оскільки всередині відбувається інтенсивне перемішування твердого реагенту з киснем. Температура в печі сягає 800 °С. Надлишок теплоти реакції відводиться (за принципом теплообміну).

Друга стадія — окиснення сульфур діоксиду:

2SО2 + О2 = 2SО3,  ΔН = –198 кДж

Реакція окиснення сульфур діоксиду є оборотньою, екзотермічною, гетерогенно-каталітичною.

Відхідний газ, отриманий на першій стадії, потрапляє з печі у циклон, потім — в електрофільтр, де очищується від пилу. Далі його промивають водою і концентрованою сульфатною кислотою, щоб очистити від каталітичної отрути. Промивання ведуть протитечією, при цьому газ охолоджується. Тому перед окисненням газ SО2 нагрівають у теплообмінниках. Очищений і підігрітий газ потрапляє в контактний апарат. Тут він контактує з каталізатором, розміщеним шарами на спеціальних решітках.

У процесі окиснення виділяється велика кількість теплоти, яка відводиться на теплообмінники, де підігрівається газ, що надходить. Це дає змогу заощаджувати паливо й водночас підтримувати оптимальну температуру процесу окиснення.

Третя стадія — утворення сульфатної кислоти:

SО3 + Н 2О = Н 2SО4,  ΔН = –132 кДж

Реакція утворення сульфатної кислоти є необоротньою, екзотермічною, гетерогенною.

Поглинання сульфур триоксиду здійснюється не чистою водою, а концентрованим розчином сульфатної кислоти з масовою часткою води 0,02 — 2,0 %. У цьому випадку теплота, що виділяється, йде на нагрівання кислоти. Її температура лише трохи підвищується, тому кислота не випаровується і туману не утворює. Цей процес відбувається у поглинальній башті — абсорбері — за принципом протитечії. Для збільшення площі поверхні зіткнення газу й рідини башту наповнюють насадкою з порцелянових кілець, які зрошуються сульфатною кислотою. Саме на поверхні кілець від-

бувається абсорбція сульфур(VІ) оксиду плівкою концентрованого розчину кислоти. Під час тривалого насичення газуватим SО3 сульфатної кислоти утворюється олеум, що містить 100 %-ву сульфатну кислоту, в якій розчинений надлишковий SО3.

Олеум — димляча оліїста рідина, що є розчином SО3 у безводній сульфатній кислоті. При розбавлянні водою одержують чисту сульфатну кислоту або її концентрований розчин — кінцеві продукти виробництва.

Схема виробництва сульфатної кислоти

Завдання

1. Сульфатну кислоту називають «хлібом хімічної промисловості». Як вигадаєте, чому?

2. Пригадайте, якими принципами керуються, обираючи сировину для виробництва сульфатної кислоти. Порівняйте окремі види сировини згідно з цими принципами.

3. Назвіть стадії виробництва сульфатної кислоти з піриту контактним способом. Напишіть відповідні рівняння реакцій і схарактеризуйте їх.

4. За малюнком поясніть технологію виробництва сульфатної кислоти.

5. Пригадайте, за якими принципами хімічної технології працюють: а) сушильна башта; б) поглинальна башта; в) теплообмінники.

6. Обчисліть, яку масу сульфатної кислоти можна добути з 1 т піриту, якщо в ньому масова частка ферум дисульфіду дорівнює 60 %.

7. Тверда, жовтого кольору речовина А, реагуючи з газом Б без кольору і без запаху, утворює безбарвний, з різким запахом газ В, який за наявності каталізатора взаємодіє з надлишком газу Б й утворює речовину Г. Унаслідок розчинення речовини Г у концентрованій сульфатній кислоті утворюється речовина Ґ. При додаванні до речовини Ґ води утворюється сильна мінеральна кислота Д, здатна звуглювати органічні сполуки. Що являють собою речовини А, Б, В, Г, Ґ, Д? Напишіть рівняння реакцій, що відбуваються під час зазначених перетворень.

8*. Обчисліть, яку масу сульфур триоксиду треба розчинити в розчині сульфатної кислоти масою 100 г із масовою часткою Н 2SО4 91 %, щоб добути олеум з масовою часткою SО3 30 %.

Охорона навколишнього середовища від забруднення

промисловими викидами. Кислотні дощі

Виробнича діяльність людини завдає значної шкоди живій оболонці Землі — біосфері, порушуючи екологічну рівновагу, що склалася за час існування нашої планети. Нині дуже гостро постає проблема охорони навколишнього середовища у зв’язку зі значним, інколи катастрофічним впливом наслідків господарської діяльності людини на природу. У кінцевому підсумку отруюються вода, повітря, ґрунт, що, звісно, шкодить здоров’ю і самопочуттю людей. Проте хімічне забруднення може мати й непрямі наслідки. Наприклад, великі й неконтрольовані викиди вуглекислого газу позначаються на кліматі, а це, в свою чергу, — на виробництві харчових продуктів. Зміна концентрацій біогенних елементів (Нітрогену, Сульфуру, Фосфору, Калію тощо) призводить до скорочення або знищення одних популяцій і бурхливого розмноження інших.

Розглянемо конкретний приклад. Один з основних забрудників повітря — сульфур діоксид SО2, або сірчистий газ, який отруює навколишнє середовище.

Завдання

Пригадайте, що вам відомо про сульфур діоксид, схарактеризуйтейого властивості.

Звідки саме у повітрі з’являється сульфур діоксид SО2?

Природним джерелом SО2 є окиснення сірководню Н 2S атмосферним киснем й озоном:

2Н 2S + 3О2 = 2SО2 + 2Н 2О

Н 2S + О2 = SО2 + Н 2О

Основними антропогенними джерелами сульфур діоксиду SО2 є спалювання палива, виплавляння металів (димові гази), робота автомобільного транспорту (вихлопні гази) .

Сульфур діоксид SО2, потрапляючи у повітря, може спричинити утворення кислотних дощів, шкідливих для усього живого. Кислотні опади у вигляді дощу, граду, снігу негативно впливають на рослини, руйнуючи хлорофіл у листках, що ускладнює фотосинтез і дихання. При цьому уповільнюється розвиток рослин, знижується врожайність сільськогосподарських культур. Якщо такий вплив тривалий, то рослини, особливо хвойні, гинуть. Дія сульфур діоксиду SО2 на довкілля призводить до зростання захворюваності на легеневі хвороби. Потерпають від дії SО2 металоконструкції, оскільки прискорюється їх корозія, руйнуються архітектурні споруди і пам’ятки культури.

Як саме утворюються кислотні дощі?

В атмосфері сульфур діоксид SО2 під впливом незначної кількості розпорошених металів і їх солей (переважно Fe i Mn) окиснюється до сульфур триоксиду SО3:

2SО2 + О2 = 2SО3,

який взаємодіє з вологою, утворюючи сторонню для повітря речовину — сульфатну кислоту:

SО3 + Н 2О = Н 2SО4

Аналогічний «внесок» у появу кислотних дощів роблять оксиди Нітрогену:

2NO + О2 = 2NO2

2NO2 + Н 2О = НNO3 + НNO2

У сульфатно-кислотному виробництві переробляють і добувають, зокрема, такі речовини, як сірководень Н 2S, сульфур діоксид SО2, сульфур триоксид SО3, сульфатну кислоту. Зрозуміло, що ці речовини можуть потрапляти в повітря і завдавати шкоди здоров’ю людей, руйнувати будівлі тощо. Раніше так і було. Сучасна техніка дає змогу уникнути або значно зменшити забруднення атмосфери шкідливими речовинами. Для цього апарати герметизують і своєчасно ремонтують, підтримують оптимальний режим їх роботи, в цехах установлюють вентиляцію та спеціальне обладнання для вловлювання з відхідних газів шкідливих речовин. Використовують також засоби індивідуального захисту: окуляри, гумові рукавички, протигази тощо.